2015년 10차 공산품안전성조사 부적합제품

(위해상품차단 등록 대상) : 수거등의 명령 21개 제품

<문의처>

국표원 제품시장관리과(043-870-5422,5425), 한국제품안전협회(02-890-8300)

* 수거등의 명령 : 21개 제품

□ 자동차용앞면창유리세정액 : 1개 제품

시료번호	제조자명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
8	㈜다올테크 043-265 -2201	한국	B123H017-1001A	프로스타 워셔액	ㅇ 어는점 온도 부적합 - -20.5 ℃ (기준: -25.0 ℃ 이하)		수거·교환등 명령

□ 스노보드 : 5개 제품

시료번호	제조자명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
3	LIB TECH (브로즈디 스트리뷰션) 1661-8503	미국	B311S005-7001D	스노보드(보드)/1516 FM SK8 BANANA	ㅇ 유지강도 6.66% 미달 - 4,200 N (기준: 4,500 N 이상)		수거·교환등 명령
6	YONEX CO,.LTD (㈜세양스포츠) 02-333 -7551	일본	B311R133-2001	요넥스 스노보드	ㅇ 유지강도 24.44% 미달 - 3,400 N (기준: 4,500 N 이상)		수거·교환등 명령
8	MATRIX SPORTS GOODS CO.LTD.NINGBO (㈜지티지 엔터프라이즈) 02-512-1502	중국	B311R087-1005	스노보드(보드)/MINIANGEL	ㅇ 유지강도 20% 미달 - 3,600 N (기준: 4,500 N 이상)		수거·교환등 명령
11	MATRIX SPORTS GOODS CO.LTD.NINGBO (㈜지티지 엔터프라이즈) 02-512-1502	중국	B311R149-5001	스노보드(보드)/CHALK	ㅇ 유지강도 22.22% 미달 - 3,500 N (기준: 4,500 N 이상)		수거·교환등 명령
12	MONSON SNOWBOARDS INC. (GORTEZ) 070-4068 -8183	미국	B311S015-1001	F.I.MAFIA SNOWBOARD	ㅇ 유지강도 15.55% 미달 - 3,800 N (기준: 4,500 N 이상)		수거·교환등 명령

□ 완구 : 2개 제품

시료번호	제조자명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
비작동27	NANLING ((주)주영조이) 02-461 -1653	중국	B363R456-4003	겨울왕국 패션 디자이너	ㅇ 프탈레이트가소제 1.6~30배 초과(DEHP) - PL(인형몸-앞면)혼합 0.16% - PL(인형몸-뒷면)흰색 3.0% (기준: 0.1 % 이하)		수거·교환등 명령
작동4	OCIE (씽크) 051-205 -8777	중국	B362R085-8011A	무선조종 탱크	ㅇ 납 2.06배 초과 - 고무바퀴(검정) 618 mg/kg (기준: 300mg/kg 이하) ㅇ 프탈레이트가소제 15배 초과 - DEHP 고무바퀴(검정) 1.12% - DBP 고무바퀴(검정) 0.38% (기준: 0.1 % 이하)		수거·교환등 명령

□ 가정용섬유제품(아동복) : 10개 제품

시료번호	제조자명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
21	(㈜더콥) 1577-0087	중국	-	보이핏본딩데님 (하의)	ㅇ pH 6.67~22.67% 초과 - 겉감NAVY원단 8.0 - 안감NAVY원단 9.2 (기준: 4.0~7.5)		수거·교환등 명령
30	㈜일도통상 080-022 -7981	한국	-	YK WARM DAYBR (유스 키즈 웜 데이브레이커)	ㅇ 납 1.31배 초과 - 금속지퍼슬라이더,풀러 392mg/kg (기준: 300mg/kg 이하) ㅇ 프탈레이트계가소제 59.4배 초과 - 지퍼풀러손잡이 DEHP 5.94% (기준:0.1% 이하)		수거·교환등 명령
74	(YD어패럴) 1577-0087	중국	-	플리스점퍼	ㅇ 프탈레이트계가소제 18.1배 초과 - 고무패치 DEHP 1.81% (기준: 0.1% 이하)		수거·교환등 명령
90	(K7018) 070-7702 -4516	인도 네시아	-	ELK KIDS JUMPER_727	ㅇ 프탈레이트계가소제 154.2배 초과 - 지퍼손잡이 DEHP 15.42% (기준: 0.1% 이하)		수거·교환등 명령
100	(제이원.아이엔씨) 02-2248 -7798	인도 네시아	-	B154MPT03 (하의)	ㅇ 납 22.07배 초과 - BROWN인조가죽 1,986mg/kg (기준: 90mg/kg 이하)		수거·교환등 명령
105	(브랜디드라이프스타일코리아㈜) 080-775 -1114	중국	-	14040-031-854 HK54-A47	ㅇ 납 5.76배 초과 - BROWN인조가죽 518mg/kg (기준:90mg/kg이하)		수거·교환등 명령
118	디커 (데님코리아) 02-2232 -7272	중국	-	R1543F047	ㅇ pH 13.33% 초과 - 겉감DENIM 원단 8.5 (기준:4.0~7.5)		수거·교환등 명령
119	QIQIRAN TEXTILE (㈜주영물산) 02-2232 -7272	중국	-	R1543T148	ㅇ 납 42.22배 초과 - 단추 3,800mg/kg (기준:90mg/kg 이하)		수거·교환등 명령
130	동천 1566-1358	한국	-	PKOIIHW42U	ㅇ 니켈용출량 4.4배 초과 - 금속똑딱이스냅 2,3 2.2㎍/㎠/week (기준: 0.5㎍/㎠/week 이하)		수거·교환등 명령
150	(㈜소이) 02-920 -4800	미얀마	-	15W0102	ㅇ 코드 및 조임끈 부적합 - 조임끈이 의복에 고정되어 있지 않음 (기준: 출구점으로부터 등거리 위치에 최소 한곳이상 의복에 고정되어 있어야함)		수거·교환등 명령

□ 가정용섬유제품(성인) : 3개 제품

시료번호	제조자명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
56	(브랜디드라이프스타일코리아주식회사) 080-775 -1114	중국	-	MA52-A50 (하의)	ㅇ pH 25.34% 초과 - 겉감(카키) 9.4 (기준: 4.0~7.5) ㅇ 아릴아민 7.37배 초과 - 안감(주머니감) (카키) 4-aminoazobenzene 221 mg/kg (기준: 30 mg/kg이하)		수거·교환등 명령
85	(브랜디드라이프스타일코리아주식회사) 080-775 -1114	중국	-	XB52-A30 (상의)	ㅇ pH 21.34% 초과 - 원단(파랑패턴) 9.1 (기준: 4.0~7.5)		수거·교환등 명령
91	㈜비젼21 031-541 -3791	한국	-	MPTS-6161 (상의)	ㅇ pH 16.0%~24.0%초과 - 원단(회색) 9.3, 원단(아이보리) 8.7 (기준: 4.0~7.5)		수거·교환등 명령