2016년 1차 공산품안전성조사

위해상품차단 등록 대상제품 (수거등의 명령 제품)

<문의처>

국표원 제품시장관리과(043-870-5421, 5423, 5425), 한국제품안전협회(02-890-8300)

* 수거등의 명령 : 9개 제품

□ 학용품(필통) : 2개 제품

시료번호	제조자명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
21	옴니버스 02-2235 -6807	한국	B441H215 -1001	om-1511 -108	ㅇ 프탈레이트가소제 194.0~206.0배 초과 - 안쪽연질남색 DEHP 19.4% - 테두리연질남색 DEHP 20.6% (기준: 0.1% 이하)		수거·교환등 명령
41	진주월드 02-869 -9310	한국	B441A038 -7001A	BOOMSHOCK(봉제류)	ㅇ 프탈레이트가소제 16.0배 초과 - 안쪽연질검정 DEHP 1.6% (기준: 0.1% 이하)		수거·교환등 명령

□ 학생용가방 : 5개 제품

시료번호	제조자명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
3	(주)제노바 031-532 -1861	중국	-	AW-7645(핑크)	ㅇ 프탈레이트가소제 7.0∼188.0배 초과 - 합성수지핫핑크 DEHP 18.8% - 합성수지실버 DEHP 13.5% - 고무로고 DEHP 0.7% (기준: 0.1% 이하)		수거·교환등 명령
8	동조산업 주식회사 (동조산업 주식회사) 080-022 -2468	중국	-	K3-BE-Y612	ㅇ 프탈레이트가소제 3.0배 초과 - 코팅원단실버 DEHP 0.3% (기준: 0.1% 이하)		수거·교환등 명령
14	(주)현대기업 080-022 -7981	중국	-	JR BX BP	ㅇ 프탈레이트가소제 16.0배 초과 - 합성수지(투명) DEHP 1.6% (기준: 0.1% 이하)		수거·교환등 명령
17	로운컬렉션(주) (로운컬렉션(주)) 031-956 -0700	중국	-	프렌치쉬크가방	ㅇ 납 1.3배 초과 - 전면포켓하부(암) 396.0 mg/kg (기준: 300mg/kg 이하)		수거·교환등 명령
30	K&C (K&C) 02-2049 -8888~9	중국	-	T61KG2171	ㅇ 프탈레이트가소제 8.0배 초과 - 테두리마감재베이지배색 DEHP 0.8% (기준: 0.1% 이하)		수거·교환등 명령

□ 교복 : 2개 제품

시료번호	제조자명 (수입자명)	제조국	인증·신고 번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
7	(주)스쿨룩스 1588-3066	한국	-	동덕여중(여) 자켓	ㅇ pH 15.0% 초과 - 겉감 3.4 (기준: 4.0 ~ 9.0)		수거·교환등 명령
48	(주)스쿨룩스 1588-3066	한국	-	경일고(남) 와이셔츠	ㅇ pH 6.7% 초과 - 원단 8.0 (기준: 4.0 ~ 7.5)		수거·교환등 명령